Технология монтажа «ГвозDECK»

1) Расчет расхода ГвозDECK:

| Ширина доски, мм | Расстояние между лагами, мм | Зазор между террасными досками, мм | Норма расхода, шт/кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Доска, 90мм | 500 | 3-6 | 22-23 |
| Доска, 115мм | 500 | 3-6 | 17-18 |
| Доска, 130мм | 500 | 3-6 | 15-16 |
| Доска, 150мм | 500 | 3-6 | 13-14 |

* Доска – террасная, палубная

2) Способ монтажа (схема):

Рис. 1						           Рис. 2



Рис. 3						           Рис. 4

3) Рекомендации по монтажу:

| № п/п | Тип террасного настила, от 25*90мм | Способ монтажа террасного настила | Тип лаг, | Способ монтажа ГвозDECKа к лагам | Используемый инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 50*150мм |  |  |
|  | Древесина | Влаж-ность, % |  | Древесина | Влаж-ность, % |  |  |
| 1 | Сосна, лиственница, термообработанная сосна, термообра- ботанная лиственница, ироко, тик | 10 и более | 1) Первая террасная доска с одной стороны притягивается к лаге через лицевую поверхность саморезом, с другой стороны саморезом через отверстие в ГвозDECKе 2) Вторая террасная доска насаживается на шип ГвозDECKа ударом молотка | Сосна, лиственница | 8-12% (мебельная влажность) | Смотри технологию монтажа. Засверлить отверстие диаметром 2мм в лаге под ГвозDECK соблюдая наклон 45-60 градусов по отношению к лаге, забить ГвозDECK в лагу до головки ударами молотка | Молоток, шуруповерт с битой под крестообразный саморез, дрель со сверлом диаметром 2мм |
| 2 | Сосна, лиственница, термообра- ботанная сосна, термообработанная лиственница, бук термообра- ботанный, ироко, тик | 10 и более | 1) Первая террасная доска с одной стороны притягивается к лаге через лицевую поверхность саморезом, с другой стороны саморезом через отверстие в ГвозDECKе 2) Вторая террасная доска насаживается на шип ГвозDECKа ударом молотка | Сосна, лиственница | 18-22% (транспортная влажность) | Смотри технологию монтажа. Забить в лагу ГвозDECK ударами молотка соблюдая наклон 45-60 градусов по отношению к лаге | Молоток, шуруповерт с битой под крестообразный саморез, (при возникновении растрескивания древесины лаги - дрель со сверлом диаметром 2мм) |
| 3 | Древесина с плотностью более 600 кг/м.куб. | 18-22 | 1) Первая террасная доска с одной стороны притягивается к лаге через лицевую поверхность террасной доски саморезом, с другой стороны саморезом через отверстие в ГвозDECKе 2) Наметить на второй террасной доске место под шип ГвозDECKа, засверлить отверстие. Установить вторую террасную доску в необходимое положение. | Сосна, лиственница | 18-22% (транспортная влажность) | Смотри технологию монтажа. Забить ГвозDECK в лагу ударами молотка соблюдая наклон 45-60 градусов по отношению к лаге | Молоток, шуруповерт с битой под крестообразный саморез, (при возникновении растрескивания древесины лаги и террасной доски (дрель со сверлом диаметром 2мм) |

4) Рекомендации по выбору лаг для террасного настила: 
предпочтительное сечение 50*150мм и более, влажность – 18-22%, древесина – лиственница. 
Не рекомендуется использовать для лаг террасного настила сращенный на микрошип брусок!

5) Рекомендации по выбору террасной доски: 
а) древесина - сосна, лиственница, ироко, тик; предпочтительное сечение - 25*90мм и более; влажность – 12-16%; 
б) древесина – термообработанная сосна, лиственница, бук, ироко, тик; предпочтительное сечение - 25*90мм и более; влажность – без ограничений.

6) Рекомендации по выбору зазора между террасными досками:
а) 2-3мм – для террасной доски из термодревесины;
б) 4-5мм – для террасной доски из сосны, лиственницы, ироко, тика.
Зазор необходим для компенсации температурного и влажностного расширения древесины и может устанавливаться, например, крестиками для кафельной плитки.

7) Рекомендации по выбору дополнительных крепежных изделий:
а) Обратите внимание на то, специфика качественных саморезов (например, SPAX) такова, что они изготавливаются преимущественно из высокоуглеродистой стали, а, следовательно, являются хрупкими и при значительных поперечных нагрузках могут сломаться. Саморезы из низкоуглеродистой стали тоже делают. Но делают в Азии! У таких саморезов при заворачивании срезаются шлицы! Думаю дальше комментарии излишни.
б) Кроме этого, при одном и том же внешнем диаметре, что и гвоздь, для самореза определяющим несущую способность является внутренний, а он на 25-35% меньше чем у гвоздя. Следовательно, саморез в этом случае менее надежен!
в) Гвозди изготавливаются из низкоуглеродистой стали, которая пластична. При смешении гвоздя под нагрузкой от рабочего положения и его незначительной деформации (изгибании) он сохраняет требуемую несущую способность! Гвоздь согнется, но не сломается!